优途箱包有限公司

来料与成品质检标准作业程序

文件编号：SOP-003
版本：V2.0
发布日期：2026-06-03

内部文件 · 仅供员工查阅

# 1. 目的与范围

规定原材料、半成品、成品的检验标准、抽样方法、判定规则及不合格处置流程，确保出厂产品符合设计规格与 Amazon 品质要求。执行部门：品质部（主管：刘洋 liu.yang@youtu-bags.com）。

适用工厂：优途工厂A/B线(SUP-005/006)、合作工厂C/D线(SUP-007/008)。

# 2. 检验类型与触发节点

| 检验类型 | 代码 | 触发节点 | 抽样标准 | 记录表单 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 来料检验(IQC) | IQC | 面料/辅料到厂 | AQL 2.5 Level II | 《来料检验报告IQC-xxx》 |
| 首件检验(FAI) | FAI | 大货开线前 | 首件1件全检 | 《首件确认单FAI-xxx》 |
| 中期检验(IPC) | IPC | 大货生产50%时 | 抽20%或20件 | 《中期查货报告》 |
| 尾期/出货检验(FQC) | FQC | 包装完成待入库 | AQL 2.5 Level II | 《成品质检报告FQC-xxx》 |
| 出货抽检(OQC) | OQC | FBA发货前 | 每Shipment抽2箱 | 《出货抽检记录》 |

# 3. 抽样标准（GB/T 2828.1-2012）

检验水平：General Level II；AQL 设定：

| 缺陷等级 | AQL | 定义示例 |
| --- | --- | --- |
| Critical 致命 | 0 | 断肩带、拉链完全失效、REACH超标、锐利物 |
| Major 严重 | 2.5 | 明显线头、尺寸超差、色差明显、五金氧化 |
| Minor 轻微 | 4.0 | 轻微线头、内标字体模糊、包装轻微破损 |

## 3.1 批量与样本量对照（常用）

| 批量范围 | 样本量n | Ac(Major) | Re(Major) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-8 | 2 | 0 | 1 |
| 91-150 | 20 | 1 | 2 |
| 501-1200 | 50 | 3 | 4 |
| 3201-10000 | 125 | 7 | 8 |

例：大货 800 件，FQC 抽样 50 件，Major 缺陷 Accept≤3，Reject≥4。

# 4. 检验项目明细

## 4.1 来料检验(IQC)

| 物料 | 检验项 | 标准 | 工具 | 供应商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 牛津布/尼龙 | 克重/色牢度 | 与规格书一致，ΔE≤1.5 | 克重仪/色卡 | SUP-001 |
| 真皮 | 厚度/瑕疵 | ≥1.2mm，无虫斑/疤痕 | 测厚仪/目视 | SUP-002 |
| 拉链 | 码带/拉头 | YKK正品，开合100次 | 扫码+手动 | SUP-004 |
| 织带/扣具 | 拉力 | ≥80N不断裂 | 拉力计 | SUP-003 |

IQC 不合格：开《来料异常单》，采购陈静 24h 内通知供应商退换。

## 4.2 成品质检(FQC) — 外观

| 检验项 | Major标准 | Minor标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 线头 | 外露>3mm | ≤3mm可接受 | 目视翻查 |
| 污渍 | 面积>5mm² | 轻微可擦除 | 白手套测试 |
| 色差 | ΔE>2(与确认样) | ΔE 1.5-2 | 标准光源D65 |
| 缝制 | 断线/跳针/歪线 | 线迹略歪 | 目视+拉拽 |
| 拉链 | 卡顿/缺齿 | 轻微阻力 | 往复50次 |
| 五金 | 氧化/脱落/划痕 | 轻微划痕 | 目视 |

## 4.3 成品质检(FQC) — 尺寸与重量

| SKU | 标准尺寸(cm) | 公差 | 重量范围(g) | 工厂 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YT-KB-00001 | 28×22×12 | ±0.5 | 300-340 | 优途工厂A线(广州白云) |
| YT-KB-00004 | 32×25×14 | ±0.5 | 430-470 | 优途工厂A线(广州白云) |
| YT-CB-00005 | 20×14×6 | ±0.3 | 210-230 | 优途工厂B线(广州白云) |
| YT-TB-00012 | 50×28×25 | ±1.0 | 750-810 | 优途工厂A线(广州白云) |
| YT-HB-00008 | 30×24×12 | ±0.5 | 630-670 | 优途工厂B线(广州白云) |
| YT-MB-00010 | 26×20×8 | ±0.3 | 110-130 | 优途合作工厂C线(东莞虎门) |

测量方法：产品自然平放，软尺贴实测量；每 SKU 抽样品全测长/宽/高。完整尺寸基准见 SPEC-001 及 02_产品尺寸与包装规格表.xlsx。

## 4.4 功能检验

| 产品类型 | 测试项 | 方法 | 合格标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 所有拉链款 | 往复开合 | 匀速拉合50次 | 无卡顿、无掉齿 |
| 防水/防泼水款 | 泼水测试 | 200ml水泼外表面 | 内层无渗透 |
| 儿童背包 | 肩带拉力 | 15kg砝码吊挂30min | 无断裂、无脱线 |
| 妈咪包 | 保温侧袋 | 60°C水装入3h | 外壁温升<10°C |
| RFID款 | 屏蔽测试 | 13.56MHz读卡器 | 无法读取卡号 |

## 4.5 包装与标识检验

内包装：PE袋密封、干燥剂(5g/件)、吊牌信息正确(SKU/材质/洗涤说明)；

外箱：五层瓦楞，箱唛含 SKU/数量/Made in China；

洗标/材质标：与工艺单、Listing 描述一致（尤其真皮/PU 区分）；

条码：FNSKU 可扫描（FBA 货），或内部 SKU 条码（国内仓）。

# 5. 判定与处置

| 判定 | 条件 | 处置 | 审批 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合格 | Critical=0 且 Major≤Ac | ERP入库，贴绿色合格标 | 质检员 |
| 让步接收 | Minor超AQL但不影响销售 | 黄色让步标，限本次批次 | 李芳(产品总监) |
| 挑选使用 | Major略超但可返工 | 全检挑选，不良返工 | 刘洋+工厂厂长 |
| 拒收/退货 | Critical≥1 或 Major超Re | 开NCR，退回工厂 | 刘洋→陈静 |

## 5.1 不合格报告(NCR)流程

质检员开 NCR（编号 NCR-YYYY-NNN），拍照存档；

通知工厂厂长 + 采购陈静，4h 内初步原因分析；

Critical/Major：停线整改，重新 FQC；

同类问题 30 天内重复 3 次：供应商降级或切换。

# 6. 检验设备与校准

| 设备 | 编号 | 校准周期 | 保管人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电子秤(0.1g) | QC-EQ-001 | 每半年 | 刘洋 |
| 钢卷尺(5m) | QC-EQ-002 | 每年 | 刘洋 |
| 色差仪 | QC-EQ-003 | 每年 | 刘洋 |
| 扫码枪 | QC-EQ-004 | 使用前测试 | 仓储组 |

# 7. 记录保存

IQC/FQC 报告：保存 3 年，路径 \\NAS\Quality\IQC\ 及 \\NAS\Quality\FQC\；

NCR 报告：保存 5 年；

报告须含：批次号、PO号、工厂(SUP编号)、检验员签名、日期。

# 8. 修订记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V2.0 | 2026-06-03 | 增加IQC/FAI/IPC/FQC分阶段、NCR流程、设备表 | 刘洋 |
| V1.5 | 2025-08-01 | 更新SKU尺寸基准 | 刘洋 |
| V1.0 | 2024-02-01 | 首版发布 | 刘洋 |

# 9. 常见问题(FAQ)

| 问题 | 解答 |
| --- | --- |
| AQL 2.5 是什么意思？ | Major缺陷可接受质量限2.5%；800件批抽50件，Major≤3合格。 |
| IQC和FQC区别？ | IQC检来料(面料/拉链)；FQC检包装完成的成品。 |
| NCR谁开谁关？ | 质检员开；工厂整改后刘洋复检关闭，陈静跟进退货。 |
| 尺寸超差0.6cm算啥？ | 标准±0.5cm时，0.6为Major缺陷，按AQL判定批合格与否。 |
| 报告存哪？ | \\NAS\Quality\IQC\ 和 FQC\，保存3年。 |